МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по применению антимикробного лака “Интерцид”

Методические  указания  разработаны  Научно-исследовательским  институтом дезинфектологии Минздрава России.

Авторы:  Соколова Н.Ф., Федорова Л.С., Цвирова И.М., Заева Г.Н., Рысина Т.З., Белова А.С., Березовский О.И. (НИИД), Воинцева И.И. (ИНЭОС РАН).

Методические указания предназначены для персонала лечебно-профилактических учреждений, работников дезинфекционных станций, центров государственного санитарно-эпидемиологического надзора, пенитенциарных и других учреждений, имеющих право заниматься дезинфекционной деятельностью.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Антимикробный лак “Интерцид” представляет собой непрозрачную, однородную, слегка опалесцирующую жидкость.

Срок годности лака - 12 месяцев при хранении в невскрытой упаковке производителя, в сухих складских помещениях, защищенных от солнечных лучей, вдали от нагревательных приборов и открытого огня притемпературе от 0° до +25°С.

Лак выпускается в пластиковой таре емкостью: 0,5 л, 1,0 л, 10,0 л.

Покрытие, образующееся на поверхности после нанесения лака и испарения растворителей, представляет собой интерполимер.  При нанесении на поверхность лак образует водостойкую, гладкую, бесцветную пленку без пузырей и механических включений.

1.2. Средство обладает активностью в отношении бактерий (включая микробактерии туберкулеза), грибов рода Кандида и Аспергилус.

1.3. Лак “Интерцид” по параметру острой токсичности при ингаляционном воздействии летучих компонентов (растворителей - толуола и ксилола) относится к опасным веществам. Лак при попадании на кожу или в желудок относится к малоопасным соединениям, не оказывает местно-раздражающего, но обладает кожно-резорбтивным действием.

Лак “Интерцид” после его высыхания и проветривания помещений до снижения количества толуола в воздухе помещений до гигиенического норматива -не выше 0,6 мг/м3 , не представляет опасности для людей, находящихся в помещении, на поверхности стен которого нанесен лак.

1.4. Лак “Интерцид” предназначен для использования в качестве антимикробного покрытия стен в лечебно-профилактических учреждениях, на коммунальных объектах, местах массового скопления и длительного пребывания людей (тюрьмы, эвакопункты и др.) с целью профилактики инфекционных заболеваний бактериальной (включая туберкулез) этиологии, кандидатов, а также для предупреждения развития плесени.

2. ПРИМЕНЕНИЕ ЛАКА “ИНТЕРЦИД”

2.1. Лак перед употреблением тщательно перемешивают в таре производителя и наносят на чистые, сухие поверхности стен кистью или пневматическим краскораспылителем. На гладкие поверхности (кафельная плитка, поверхности, окрашенные масляной краской или загрунтованные) лак наносят в один слой, а на шероховатые (оштукатуренные, деревянные, оргалит и др.) - в 2-3 слоя (на предварительно загрунтованные - в 1 слой). В качестве грунта можно использовать алкидные краски типа ПФ 115, либо алкидный лак типа ПФ 283. Второй и третий слой наносят после подсушивания при температуре 20-25° С. Норма расхода лака составляет 100-120 мл/м2 при покрытии в один слой и 250-300 мл/м2 - при покрытии в 2-3 слоя.

2.2. Поверхности сохраняют антимикробное действие в течение 18 месяцев, по истечении которых обработку поверхностей лаком следует повторить.

2.3. Поверхности, покрытые лаком, можно мыть водой.

3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

3.1. К работе с антимикробным лаком “Интерцид” допускаются лица, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья (приказ Минздрава и Медпрома России № 90 от 14.03.1996г.) для работы с ароматическими углеводородами: с отсутствием заболеваний крови и нервной системы,  прошедшие инструктаж по технике безопасности и оказанию первой помощи при случайных отравлениях.

3.2. Обработку (покрытие) стен лаком следует проводить в спецодежде с защитой органов дыхания (гражданский противогаз марки “ГП-4У” и других марок, имеющихся в наличии) и кожи рук - резиновыми перчатками.

3.3. Проживание в помещениях после их обработки лаком разрешается после его высыхания и проветривания помещения до отсутствия запаха растворителей (толуола или ксилола):

4. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ

4.1. При несоблюдении рекомендованных мер предосторожности, и защиты органов дыхания могут проявиться признаки ингаляционного отравления лаком (головная боль, головокружение, слабость, опьянение, тошнота, рвота, расширение зрачков, парестезия, раздражение слизистых оболочек глаз и верх них дыхательных путей).

Пострадавшего необходимо вывести на свежий воздух, обеспечить покой, дать теплое питье. При раздражении слизистых оболочек верхних дыхательных путей - содовые ингаляции. При возбуждении - валериановые капли, бромиды. Немедленно обратиться к врачу!

4.2. При попадании лака в глаза обильно промыть их водой или 2% раствором пищевой соды.

4.3. При попадании лака на кожу следует промыть ее большим количеством воды с мылом.

4.4. При случайном попадании лака в желудок - выпить несколько стаканов воды с измельченным активированным углем (1-2 столовые ложки на стакан воды) и немедленно обратиться к врачу.